Регламент Окраски WF 771

Регламент окраски нестабильных деревянных конструкций кистью, валиком, окунанием с использованием лессирующего покрытия CETOL 771 WF (тонкослойная система для нестабильных конструкций – террасная доска, уличная мебель, заборы, различные погонажные изделия, находящиеся под прямым и агрессивным воздействием окружающей среды).

| № | Наименование | Характеристики и | Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этапа | условия | материалов |  |  |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива |  | Шлифовка всей окрашиваемой |  |
|  |  | не менее Р 120. |  | поверхности. Шлифовать только |  |
|  |  |  |  | вдоль волокон древесины. |  |
| 2 | Пропитка | Кистью или |  | Продукт готов к применению. Рабочая |  |
|  |  | распылением | Cetol WV | вязкость продукта ок. 11 сек в воронке |  |
|  |  | (обильное, большим | 885BP | Форда (сопло 4 мм) |  |
|  |  | соплом). |  | Расход ~ 50-160мл/м.2 В зависимости |  |
|  |  | Температура воздуха, |  | от способа нанесения, породы и |  |
|  |  | поверхности и |  | впитываемости древесины (точное |  |
|  |  | материала выше +15° |  | значение определяется пробой на |  |
|  |  |  |  | объекте) |  |
| 3 | Сушка | При нормальных |  | Время сушки зависит от температуры |  |
|  |  | условиях (температура |  | и относительной влажности |  |
|  |  | воздуха +23 °, |  | окружающего воздуха. |  |
|  |  | относительная |  |  |  |
|  |  | влажность 50%) - время |  |  |  |
|  |  | высыхания для |  |  |  |
|  |  | дальнейшей обработки - |  |  |  |
|  |  | около 4-6 часов |  |  |  |
| 4 | Шлифовка | Зернистость абразива Р |  | Шлифовать легко, для снятия ворса |  |
|  |  | 240-320 |  |  |  |
| 5 | Нанесение | Кистью. Температура | Cetol WF 771 | Расход ~ 100-150 мл/м.2 |  |
|  | грунтующего слоя | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |  |
|  |  | краски выше +15°, |  | наненсения, породы и впитываемости |  |
|  |  | относительная |  | древесины | (точное значение |
|  |  | влажность поверхности |  | определяется пробой на объекте) |  |
|  |  | 12-14%. |  | Нанести вдоль волокон, каждый |  |
|  |  | Перед нанесением |  | элемент от начала до конца. |  |
|  |  | тщательно перемешать. |  |  |  |
| 6 | Сушка | При нормальных |  | Время сушки зависит от температуры |  |
|  |  | условиях (температура |  | и относительной влажности |  |
|  |  | воздуха +23 °, |  | окружающего воздуха. |  |
|  |  | относительная |  |  |  |
|  |  | влажность 50%) - время |  |  |  |
|  |  | высыхания для |  |  |  |
|  |  | дальнейшей обработки - |  |  |  |
|  |  | около 4 -6 часов. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |

Регламент Окраски WF 771

| 7 | Обработка торцов | Кистью. Температура | Kodrin WV456 | Расход ~ 100 мл/ м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |  |
|  |  | материала выше +15°, |  | наненсения, породы и впитываемости |  |
|  |  | относительная |  | древесины ( точное значение |  |
|  |  | влажность поверхности |  | определяется пробой на объекте) |  |
|  |  | 12 - 14 % |  | Наноситься | в 1 слой на хорошо |
|  |  | (рекомендуемая) При |  | отшлифованную поверхность торца. |  |
|  |  | температуре воздуха |  | В случае необходимости развести |  |
|  |  | +25 °, относительная |  | водой |  |
|  |  | влажность 55%. Время |  |  |  |
|  |  | высыхания – около 4 |  |  |  |
|  |  | часов |  |  |  |
| 8 | Нанесение | Кистью. Температура | Cetol WF 771 | Расход ~ 100-150 мл/м.2 |  |
|  | промежуточного | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |  |
|  | слоя | материала выше +15°, |  | наненсения, породы и впитываемости |  |
|  |  | относительная |  | древесины ( точное значение |  |
|  |  | влажность поверхности |  | определяется пробой на объекте) |  |
|  |  | 12-14%. |  | Нанести вдоль волокон, каждый |  |
|  |  | Перед нанесением |  | элемент от начала до конца |  |
|  |  | тщательно перемешать. |  |  |  |
| 9 | Сушка | При нормальных |  | Время сушки зависит от температуры |  |
|  |  | условиях (температура |  | и относительной влажности |  |
|  |  | воздуха +23 °, |  | окружающего воздуха. |  |
|  |  | относительная |  |  |  |
|  |  | влажность 50%) - время |  |  |  |
|  |  | высыхания для |  |  |  |
|  |  | дальнейшей обработки - |  |  |  |
|  |  | около 4 -6 часов |  |  |  |
| 10 | Нанесение | Кистью. Температура | Cetol WF 771 | Расход ~ 100-150 мл/м.2 |  |
|  | финишного слоя | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |  |
|  |  | материала выше +15°, |  | наненсения, породы и впитываемости |  |
|  |  | относительная |  | древесины | (точное значение |
|  |  | влажность поверхности |  | определяется пробой на объекте) |  |
|  |  | 12-14%. |  | Нанести вдоль волокон, каждый |  |
|  |  | Перед нанесением |  | элемент от начала до конца. |  |
|  |  | тщательно перемешать. |  |  |  |
| 11 | Сушка | При нормальных |  | Время сушки зависит от температуры и |  |
|  |  | условиях (температура |  | относительной влажности окружающего |  |
|  |  | воздуха +23 °, |  | воздуха. |  |
|  |  | относительная |  | Полный процесс полимеризации – |  |
|  |  | влажность 50%) - время |  | покрытие готово к атмосферным |  |
|  |  | высыхания для |  | нагрузкам-через 7 дней |  |
|  |  | дальнейшей обработки - |  |  |  |
|  |  | около 4 -6 часов |  |  |  |

2

Регламент Окраски WF 771

Условия, необходимые для нанесения покрытий:

- Система покрытия должна состоять из как минимум 3 слоев;

- Толщина сухого слоя для тонкослойной системы для нестабильных конструкций должна быть 20 мкм, для среднеслойной системы для полустабильных конструкций должна быть 80 мкм.

- В соответствии с действующими стандартами DIN 68800 использовать антисептик Sikkens Cetol WV 880 BPD или Cetol WV 885 BPD +, или же грунта с антисептирующими добавками Sikkens Rubbol WP 168 BPD, Cetol WP 567 BPD; по запросу - Sikkens Cetol WP 562 BPD (только от грибков синей гнили);

- Конструкция должна быть тщательно состыкована, а все торцевые срезы должны быть обработаны герметиком Kodrin WV 456 после их предварительной шлифовки. Все соединительные болты должны быть также обработаны герметиком для предотвращения проникновения влаги внутрь конструкции.

- Все светлые самоподборные лессирующие оттенки цветов не гарантированы производителем ЛКМ в качестве долгосрочных стабильных систем, не зависимо от того, в каких погодных условиях они будут применяться, в нормальных или критичных. Темные оттенки не следует применять на породах древесины с высоким содержанием смолы.

- Самыми стабильными и долгослужащими системами являются укрывистые. Из лессирующих самыми стабильными являются рекомендованные цвета из палитры коллекциq «Joinery Color Classic» для среднеслойных систем (WF 761 и WF 791) и

«Never ending impression» для тонкослойной системы (WF 771).

- Все горизонтальные элементы конструкции должны быть зафиксированы под углом 15°

- Радиус закругления фасок кромки и пластин должен составлять как минимум

2мм.

- Конструкция подлежит ежегодному техническому аудиту для выявления повреждений, которые необходимо незамедлительно исправить.

- По истечении гарантийного срока эксплуатации конструкции провести аудит, смыть грязь и провести подновление лакокрасочной плёнки (нанести

- слой финишного продукта того же цвета).