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SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85-35010 San Dono di Massanzago (PD) - Italy - Тел. 049/9322311 ra - 049/5797262 Факс - Сайт: www.sirca.it.



SIRCA S.p,A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной  DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.
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Наименование и код
LT008
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Химический тип
Полиуретановый ЛКМ
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Описание и характеристики
Высокоглянцевый ПУ лак. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

	Описание
	Метод
	   Единицы измерения
	Значение-Диапазон

	Устойчивость к холодным жидкостям
	UNI EN 12720
	Классификация в соответствии с  UNI 10944
	B

	Устойчивость к царапинам
	UNI EN 15186
	Ньютон
	0,6

	Устойчивость к влажному теплу
	UNI EN 12721
	Уровень теста
	4

	Устойчивость к сухому теплу
	UNI EN 12722
	Уровень теста
	5

	Твердость по карандашу
	ASTM D 3363
	Британская система
	F

	Светостойкость
	UNI EN 15187
	Оттенок серого
	1,5
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Дополнительное описание продукта
Химико-физические характеристики

	Описание
	Метод
	Единицы измерения
	Значение-Диапазон

	Удельный вес
	I.O. 309
	г/см3
	1,000±0,010

	Сухой остаток
	I.O. 371
	%
	58±1

	Вязкость(DIN4 при 200С)
	I.O. 301
	секунд
	75±5
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Способ нанесения

LT008: 100 весовых частей 
CT325: 100 весовых частей
CH220: 100 весовых частей
DL033: 30-50 весовых частей
Рабочая вязкость (DIN4): 14 секунд


Сушка: при 200С
Жизнеспособность: 4 часа c CH303
От пыли: 60 минут
На отлип:3 часа
Штабелирование: 48 часов
Система нанесения: распыление или лаконалив 
Расход: 100-120 г/м²
Количество слоев: 1-2
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Основные свойства

Продукт характеризуется отличной зеркальностью, равномерностью, устойчивостью к царапинам и светостойкостью, а так же толщиной пленки. Лак легко наносится лаконаливом. Продукт характеризуется высоким сухим остатком, поэтому не рекомендуется превышать приведенные выше значения расхода. 
Допускается уменьшение количество добавляемого отвердителя до 90% в теплые периоды года.



Использование различных отвердителей влияет на характеристики готового покрытия: 
CH303: высокая скорость сушки, отличная твердость и толщина пленки
CH220: отличная толщина пленки и зеркальность. 
Отвердитель используется, в случае если не требуется последующая полировка поверхности.
CT325: отличная толщина пленки и зеркальность. Однако светостойкость понижена.
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Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.
Хранение:      12 месяцев
		  При хранении в оригинальных закрытых упаковках.



Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.  
Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.
Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.
[bookmark: _GoBack]Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.
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